Veřejná zakázka malého rozsahu

„Výměna podlahových krytin v objektu Z (BN01)“

Příloha B1

Specifikace předmětu VZ

Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno – budova Z (BN01).

Předmět veřejné zakázky se vymezuje v provedení těchto dodávek a prací:

- demontáž stávajících podlahových krytin, podlahových (soklových) lišt, jejich ekologická likvidace, očištění povrchu;

- odstranění stávajícího lepidla, přebroušení podkladu, vysátí;

- provedení penetrace;

- aplikace velmi rychle tvrdnoucí cementové samonivelační stěrky v tloušťce cca 3 mm;

- dodávka a pokládka podlahových krytin z PVC (dodavatel umožní výběr barevných                             a vzorových variant);

- dodávka a pokládka podlahových (soklových) lišt;

- PVC bude položeno na akrylové lepidlo ve vodní disperzi, určené pro pokládku PVC

to vše v souladu s technickými požadavky na výrobky, které se prokazují certifikáty, atesty, prohlášeními o shodě apod.

Ostatní specifikace:

- PVC se určuje dle ČSN EN 685, s parametry zejména podle ČSN EN 650;

- Lepení je s použitím lepidel celoplošné; spojení spojů se provede svařením, případně zalitím podle obvyklých technologických postupů; rohy se osadí soklovou lištou;

- Manipulace s nábytkem a úklid místností jsou nezbytné pro účely realizace veřejné zakázky, uchazeč zohlední tyto práce v nabídkové ceně.

Předmětem veřejné zakázky jsou ostatní práce, činnosti a výkony v zadávací dokumentaci výslovně neuvedené, avšak dodavatel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl vědět či mohl vědět (předpokládat), že jejich provedení je nutné pro řádné provedení kompletního díla za podmínek stanovených zadavatelem.

Předmět veřejné zakázky se určuje technickým a uživatelským standardem podle platných českých technických norem a případně vydaných evropských norem včetně norem hygienických                                     a ekologických.

Technické parametry požadovaného PVC:
 - celková tloušťka: min. 2,0 mm
 - třída zátěže: 34/43
 - tloušťka nášlapné vrstvy: min. 0,7 mm
 - povrchová úprava: PUR

-  odolnost vůči bodovému zatížení: ≤ 0,1 mm

-  odolnost vůči otěru: skupina T

-  odolnost vůči kolečkům: ANO

-  protiskluznost: DIN 51130 R10 (EN 13893 ≥ 0,3)

-  reakce na oheň: Bfl-s1 (na betonu)

-  rozměrová stálost: ≤ 0,10 %

-  barevná stálost: ≥ 6

Požadujeme předložit barevné a vzorové varianty PVC, z těchto variant si zadavatel vybere před realizací předmětu zakázky.

Celková výměra: 1801,93 m2. Výměry jednotlivých místností jsou uvedeny v příloze B2.

Výkaz výměr je uveden v příloze C.

Termín dokončení prací: do 18.9.2015. Přesný harmonogram prací bude stanoven po jednotlivých místnostech před zahájením prací.