Příloha B

Specifikace předmětu VZ

Předmět veřejné zakázky se vymezuje v provedení těchto dodávek a prací:

- odstranění a likvidace stávajících podlahových krytin, podlahových (soklových) lišt, očištění povrchu;

- dodávka a pokládka nových podlahových krytin z PVC a kobercového materiálu, dodavatel umožní výběr min. z pěti barevných a vzorových variant;

- dodávka a pokládka podlahových (soklových) lišt,

to vše v souladu s technickými požadavky na výrobky, které se prokazují certifikáty, atesty, prohlášeními o shodě apod.

Ostatní specifikace:

- PVC se určuje dle ČSN EN 685, s parametry zejména podle ČSN EN 650;

- Lepení je s použitím lepidel celoplošné; spojení spojů se provede svařením, případně zalitím podle obvyklých technologických postupů; rohy se osadí soklovou lištou;

- Vyrovnání podlah stěrkou a penetrace, lokální přebroušení;

- Manipulace s nábytkem nezbytná pro účely realizace veřejné zakázky;

Předmětem veřejné zakázky jsou ostatní práce, činnosti a výkony v zadávací dokumentaci výslovně neuvedené, avšak dodavatel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl vědět či mohl vědět (předpokládat), že jejich provedení je nutné pro řádné provedení kompletního díla za podmínek stanovených zadavatelem.

Předmět veřejné zakázky se určuje technickým a uživatelským standardem podle platných českých technických norem a případně vydaných evropských norem včetně norem hygienických a ekologických.

Technické parametry požadovaného PVC:
 - celková tloušťka = cca 2,0 mm
 - třída zátěže = 34/43
 - tloušťka nášlapné vrstvy = min. 0,8 mm
 - povrchová úprava = PUR
 - reakce na oheň = Bfl-s1

Technické parametry koberce v případě kobercových čtverců:
 - rozměr kobercových čtverců = 50x50cm
 - typ = smyčkový
 - materiál = 100% PA
 - celková gramáž = cca 4400 g/m2
 - výška vlasu = cca 3,0 mm
 - celková tloušťka = cca 6,0 mm
 - podklad = bitumen
 - počet vpichů = cca 170.100 / m2

Požadujeme předložit min. v pěti barevných a vzorových variantách PVC, stejně u kobercového materiálu, z těchto variant si zadavatel vybere před realizací předmětu zakázky.