PODLAHY

## Sanace podkladních vrstev:

- Sponkování (sanaci) trhlin v rozsahu 0,3 bm trhlin na m2, které spočívá v ošetření trhlin v betonových mazaninách ocelovými sponkami dle následujícího postupu: prasklina bude řádně vysáta, kolmo k ní budou provedeny zářezy cca 100-150mm, cca 200mm od sebe. Do takto provedených zářezů budou vloženy vlnové sponky, které budou zality systémovou zálivkou - ex pryskyřicí.

Bude provedena lokální oprava nadměrných nerovností: místo bude řádně vysáto a zbaveno nečistot, penetrováno a nerovnosti zapraveny opravnou maltou na podlahy.

Dále budou pro zvýšení pevnosti v tahu na nesoudržném podkladu provedeny následující opatření:

- Na podklad řádně vysátý a zbavený zbytku lepidel a nečistot bude aplikována epoxidová pryskyřice. Tento nátěr kromě zpevnění vytvoří adhezní můstek pro řádné ukotvení následných vrstev.

- Na výše popsaný podklad bude aplikována dispersní akrylátová penetrace s přísadou křemičitého písku, díky které bude řádně ukotvena samonivelační stěrka k epoxidovému nátěru.

- Na upravený podklad bude aplikována samonivelační stěrka v tl. 3 mm, která má po řádném vyschnutí a vyzrání pevnost v tlaku 25N/mm2.

- Po vyschnutí stěrkové hmoty bude tento podklad řádně přebroušen, vysát, a následně lepena podlahovina.

## Vinylová podlaha – viz skladba P | 2

heterogenní akustický vinyl bez obsahu ftalátů

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm

- šířka role 2m

- třída zátěže 34/42

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající

- nejvyšší hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je  ≤ 0,06 mm

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

- součinitel smykového tření dle EN 13845 (Annex C) s hodnotou ESf

- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1%

- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů

Keramická dlažba – Replika ornamentální keramické dlažby – viz skladba P | 3a

Poznámka: Replika historické dlažby má dlouhé dodací lhůty, proto doporučejme vyvzorkovat ihned po zahájení stavby!

Celoprobarvené keramické reliéfní nebo hladké repliky historické dlažby. Ručně sypané, lisované, ostře pálené, vysoce slinuté, standardních rozměrů. Obrázek je pouze ilustrační. Skutečný vzorek a kladecí výkres bude zhotoven na základě rozboru vzorku stávající zachovalé dlažby v prostoru schodiště v 1.PP

## Oprava stávajícího kamenného schodiště – viz skladba P | 4

V rámci rekonstrukce objektu bude provedena odborná oprava stávajícího vnitřního žulového schodiště s cílem obnovit jeho estetickou a funkční kvalitu. Schodiště bude nejprve podrobeno důkladnému průzkumu, který zahrne vizuální kontrolu všech stupňů, podstupnic a bočních líců. Identifikována budou poškození, jako jsou praskliny, otlučené hrany, mechanické opotřebení či uvolněné části kamene. Tento průzkum umožní navrhnout vhodné opravné metody.

Před samotnou opravou bude schodiště důkladně očištěno od veškerých nečistot, prachu a případných zbytků starých tmelů či nátěrů. Mechanicky budou odstraněny všechny nesoudržné části materiálu, aby se zajistila stabilita a správná přilnavost opravné směsi. Je třeba se vyvarovat použití agresivních chemických čisticích prostředků, které by mohly poškodit strukturu kamene. Následně bude provedena samotná oprava kamene. Trhliny a drobné defekty budou vyplněny speciálními tmelovými směsmi určenými pro opravu přírodního kamene, které budou odpovídat barvě a struktuře původní žuly. Otlučené hrany budou odborně obnoveny pomocí kamenných tmelů, přičemž se zajistí jejich mechanická odolnost a estetická souladnost s okolními částmi schodiště. Povrch stupňů bude následně přebroušen a vyhlazen, aby došlo k odstranění nerovností a sjednocení celkového vzhledu.

Po provedení oprav bude přistoupeno ke spárování schodiště. Spáry mezi jednotlivými stupni budou vyplněny elastickým, mechanicky odolným a mrazuvzdorným tmelem, který zajistí jejich dlouhodobou pevnost a zabrání vnikání nečistot či vlhkosti. Je důležité neaplikovat příliš tvrdé nebo nevhodné tmely, které by mohly narušit celkovou soudržnost schodiště. Opravené části budou ponechány k dostatečnému vyzrání před aplikací finální povrchové úpravy.

Pro zajištění dlouhodobé ochrany kamene bude schodiště na závěr ošetřeno speciální impregnací určenou pro žulové povrchy. Tento prostředek zvýší odolnost vůči mechanickému opotřebení, usnadní údržbu a ochrání schodiště před znečištěním. Impregnace musí být vybrána tak, aby neovlivnila přirozenou barevnost kamene a zároveň zajistila dostatečnou protiskluznost. Vyvarovat se je nutné použití přípravků, které by vytvořily kluzký nebo lesklý povrch, čímž by mohly ohrozit bezpečnost uživatelů. Výsledná povrchová úprava musí být esteticky homogenní a respektovat původní historický charakter schodiště.

Použité materiály musí splňovat přísné požadavky na kompatibilitu s přírodním kamenem. Opravné směsi a tmely musí být mechanicky odolné, dlouhodobě stabilní a vhodné pro vnitřní prostředí. Impregnace nesmí vytvářet neprodyšný povlak, aby byl zachován přirozený vzhled žuly a umožněna její dlouhodobá ochrana. Všechny práce musí být provedeny odborně a v souladu s platnými technologickými postupy a normami pro restaurování přírodního kamene, s důrazem na zachování estetických i funkčních vlastností schodiště.

## Obnovení a Oprava stávajícího umělého kamene ve sloupové síni – viz skladba S | 7

V rámci rekonstrukce objektu bude provedeno odstranění nežádoucích vrstev z povrchu umělého pemrlovaného kamene na stěnách schodiště a jeho následná ochrana impregnací. Nejdříve bude proveden průzkum povrchu, aby se posoudil stav materiálu.

Hlavní prioritou je šetrné odstranění výmalby a pryžového/gumového nátěru, aniž by došlo k poškození původního povrchu kamene. Čištění bude provedeno mechanickými a chemickými metodami vhodnými pro umělý kámen. Je důležité vyhnout se použití agresivních chemických rozpouštědel nebo vysokotlakého čištění, které by mohly narušit strukturu materiálu.

V místech, kde došlo k většímu poškození, budou provedeny lokální opravy, zahrnující tmelení drobných prasklin a defektů speciálními směsmi kompatibilními s původním materiálem. Opravené plochy budou jemně přebroušeny, aby se zajistil plynulý přechod mezi novými a původními částmi povrchu. Důraz bude kladen na zachování původní struktury a vzhledu kamene.

Po očištění a případných opravách bude povrch opatřen speciální impregnací, která zajistí ochranu proti vnikání nečistot, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Použitý impregnační prostředek musí být paropropustný a nesmí změnit barevný vzhled kamene ani vytvořit lesklý nebo kluzký povrch. Je nutné se vyvarovat použití nevhodných nátěrů, které by mohly negativně ovlivnit přirozené vlastnosti materiálu.

Veškeré práce musí být provedeny odborně, s využitím technologií a materiálů odpovídajících požadavkům na restaurování umělého kamene. Použité prostředky musí být odolné, kompatibilní s podkladem a vhodné pro vnitřní prostředí. Cílem celého procesu je nejen estetická obnova povrchu, ale především jeho dlouhodobá ochrana a zachování původního charakteru materiálu.

povrchu.

PODHLEDY

Specifikace akustického dřevovláknitého stropního podhledu

Stropní akustická podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964-příloha D a technologickým postupem výrobce.

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken širokých 1 mm vyrobené ve formátu 1200x600x25mm, provedení hrany desky s podélnou skosenou hranou a čelní skosenou hranou. Reakce na oheň Bs1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 80 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,9 (doplnění skladby minerální tepelnou izolací tl.50mm, obj.hm.min. 50kg/m³) – třída pohltivosti A, neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=18 [dB], barva povrchu desky světle šedá nebo dle návrhu architekta.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Hlavní profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce. Napojení na okolní konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových UD-profilů 28/27 mm. Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky pro provedení s mechanickou odolností. Na konstrukci nesmí být zavěšována žádná zařízení, nářadí, sportovní náčiní apod.

Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky.